JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
ANEXO 1- ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
1.0-	INTRODUÇÃO
O escopo da licitação compreende o tratamento das fissuras, trincas, desnivelamentos de piso e juntas de dilatação, a regularização do piso de concreto para homogeneizar o substrato, e a aplicação de revestimento de alto desempenho (RAD) à base de resina epóxi 100% sólido, isento de solventes, com aspecto final em casca de laranja na área de piso dos locais mencionados no item 2 do Termo de Referência.
O piso epóxi múltiplas camadas é classificado como um revestimento de alto desempenho por apresentar alto desempenho físico e químico, resistência à abrasão, compressão, tração, flexão e aderência a substratos, em função dos aglutinantes, endurecedores e tipos de agregados empregados e principalmente face à sua aplicação.
São aplicadas camadas sobrepostas de resinas epóxi. Essas cargas são intercaladas com aspersão de quartzo, que se incorporam à argamassa por gravidade, propiciando maior dureza, regularidade e espessura ao piso industrial. A combinação desses diversos elementos resulta em um piso altamente resistente.
A solução proposta reduz a necessidade de manutenções periódicas e acarreta a melhoria da iluminação do ambiente, em razão da reflexão da iluminação no piso, a melhoria da assepsia das áreas dos locais a receberem este tipo de revestimento e da comunicação visual, sendo a mais adequada às necessidades da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, sem restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação.
2.0-	SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES
2.1- Placa de Serviço
Deverá ser executada placa de serviço, no tamanho 2,00 m x 1 ,20 m, podendo ser em banner ou em chapa com requadro de madeira, conforme modelo anexo.
2.2- Mobilização
A mobilização consiste na condução de máquinas, equipamentos e pessoal da Contratada, inclusive despesas com fretes e carretos.
2.3- Limpeza Final
Antes da desmobilização a CONTRATADA deverá efetuar a limpeza de todos os pisos que tenham sido objeto dos serviços.
Riscos, manchas e materiais aderidos que não possam ser removidos, adequadamente, conforme recomendação dos fabricantes, deverão ser substituídos sem ônus para a CONTRATANTE. Se necessário, a CONTRATADA deverá efetuar retoque ou repintura de superfícies, entregando-as em perfeito estado de novo.
1
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
2.4- Desmobilização e Remoção do entulho
A desmobilização consiste na desmontagem e retirada de equipamentos e de toda a infraestrutura da Contratada do imóvel.
Deverá ser retirado todo o entulho e lixo gerado pela Contratada oriundos da execução dos serviços.
3.0-	SUBSTRATO EXISTENTE
3.1- Piso do	Ae B
O piso substrato é em concreto velho com britas aparentes com juntas preenchidas com argamassa graute de 3 cm de largura com falhas, executado há mais de 20 anos com algumas áreas acimentadas soltas e outras com o concreto totalmente aparente sem acabamento, trechos pequenos esfarelando e executado em panos de piso de tamanhos variáveis.
O substrato pela idade de execução possui um FCk (resistência à compressão) maior que 25 Mpa.
4.0-	TRATAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SUBSTRATO
Os pisos receberão tratamentos e regularizações em conformidade com as orientações da NBR 14050/1998 - Sistemas de revestimentos de alto desempenho, à base de resina epoxídicas e agregados minerais — projeto, execução e avaliação do desempenho — procedimento.
Dessa forma, os pisos deverão apresentar-se íntegros e dentro da faixa de umidade superficial necessária, com superfície limpa e isenta de nata de cimento, produtos de cura química ou selantes incompatíveis com o RAD, contaminações com óleos, graxas ou pinturas anteriores.
Os trabalhos de preparação dos substratos não poderão afetar a resistência mecânica original do concreto. Todas as normas de segurança deverão ser rigorosamente seguidas, bem como correto manuseio de equipamentos e materiais, conforme orientações dos fabricantes.
Deverá ser utilizada mão de obra qualificada.
4.1- Tratamento de fissuras, trincas e desnivelamentos existentes no piso de concreto com execução de camada de regularização com resina em poliuretano cimentícia
Características: Sistema de revestimento com propriedades para regularizar e reparar pisos industriais submetidos a solicitações mecânicas e químicas moderadas de alta resistência mecânica e térmica. Revestimento aplicado em camadas sucessivas de poliuretano cimentício- Referência: PU CIM ML (mistura em poliuretano-uréia, pigmentos e quartzo) da Miaki ou similar.
2
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Aplicação: As superfícies que apresentarem fissuras e trincas, bem como arremates em caixas de passagens existentes no piso, deverão ser tratadas de forma que os defeitos sejam reparados e a superfície seja regularizada.
Execução: O substrato receberá tratamento mecânico de polimento com vídeas diamantadas. O substrato deverá ser limpo e livre de partículas livres, resíduos, impurezas e substâncias como gorduras, óleos, borracha, resíduos de tinta e outros contaminantes que podem prejudicar a adesão, proceder com a regularização da superfície e deverá apresentar poros abertos e ter uma textura rugosa. O revestimento PU CIM ML ou similar deve ser aplicado com distribuição homogênea retirando-se as bolhas de ar. Depois da preparação do piso de concreto, a força de ancoragem do substrato deve ser no mínimo, de 1 N/mm 2
A CONTRATADA deverá deixar o acabamento do substrato o mais desempenado possível para posterior aplicação de piso monolítico, seguindo todas as regras de aplicação da referência ou similar.
A execução deverá obedecer às orientações do fabricante.
4.2. Tratamento de juntas de dilatação
Em caso necessário deverá ser realizado tratamento nas juntas já desgastadas, em deterioração ou sem preenchimento.
Características: Selante de alto desempenho à base de poliuretano e com elevada dureza, referência: poliuretano semi-rígido 3 X 3mm Miaki ou equivalente. O limitador de profundidade deverá ser em polietileno expandido de células fechadas, tipo fita isoladora, referência: Tarucel, com largura 25% maior que a abertura da junta. Dureza Shore A: 30+ou-5.
Velocidade de cura: 3mm em 24h (23 0 C, 50% UR).
Formação de película: 90 — 120min (230 C, 50% UR).
Temperatura de aplicação: 5 — 350 C.
Alongamento de ruptura (ISSO 8339) > 600%.
Aplicação: Em todas as juntas de dilatação existentes nas áreas a receberem o piso RAD.
Execução: Após o acabamento final do piso, deverão ser abertas as juntas de dilatação, em áreas onde não as houver, com equipamento de corte tipo serra mármore, ou seja, será feito um corte sobre a pintura para acessar a abertura das juntas.
Antes de iniciar a aplicação do selante, as juntas devem estar secas, íntegras e isentas de materiais soltos, pó e pasta de cimento. Utilizar disco abrasivo, lixas ou escovas de aço para remover os materiais aderidos nas bordas internas das juntas.
A profundidade máxima a ser preenchida deverá obedecer ao fator de forma especificado pelo fabricante, de acordo com o módulo de elasticidade do selante e abertura da junta.
O selante não deverá aderir à face inferior da junta. Será utilizado limitador de profundidade (corpo de apoio) quando a profundidade da junta for superior a 8mm.
3
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
As bordas das juntas deverão ser delimitadas com fita crepe, o selante deverá ser aplicado com pistola própria para o tipo de embalagem.
O acabamento superficial será feito com uma espátula de dimensões adequadas à abertura das juntas. As fitas de proteção das bordas devem ser removidas imediatamente após a execução do acabamento.
Observações Gerais: Deverá ser assegurado o total preenchimento da junta, com remoção do material existente, caso necessário e sem falhas. Observar todas as recomendações do fabricante.
4.3- Preparação mecânica do substrato
A superfície que irá receber o RAD deverá ser tratada para que sejam removidas possíveis contaminações e para conferir rugosidade necessária à aderência do revestimento ao substrato.
4.3.1. Escarificação mecânica com fresamento
Características: Será executado tratamento mecânico por fresamento sobre as superfícies do piso, conforme orientações da NBR 14050/1998, de forma que não comprometam a resistência do piso, em caso necessário e recomendável.
Execução: A preparação mecânica será realizada com escarificação mecânica para a preparação da área, sendo realizada mediante o uso de fresas cujos roletes, dotados de pontas de aço duro, impactam o substrato no sentido longitudinal e posteriormente transversal, de forma a remover uma camada superficial, e atingir alguns milímetros de profundidade, eliminando a nata de cimento ou exsudação, remover cimento solto com escovas de aço e as contaminações superficiais, expondo parcialmente os agregados na superfície.
Após a preparação mecânica, proceder-se-á a eliminação do material pulverulento com aspiração do pó residual e quaisquer contaminações, com a saturação do concreto com água limpa em abundância através de uma máquina de jato com pressão se necessário desde que se tenha tempo suficiente para secar por pelo menos 2 a 3 dias, considerando dias com sol e calor.
Deverá ser observada a presença ou não de óleos, graxas ou afins e caso haja, deverá ser limpo com lixas ou jateamento de forma a sair todas as placas de óleo ou graxa e todo residual para o qual poderá ser usada lavagem com água no local com espera de 2 a 3 dias para a secagem antes da aplicação do piso.
4.3.2. Polimento com vídeas diamantadas
Características: O polimento será realizado com politrizes planetárias equipadas com vídeas diamantadas metálicas para a abertura dos poros e eliminação das imperfeições do concreto. Serão executados tratamentos mecânicos sobre as superfícies do piso, conforme orientações da NBR 14050/1998. Deverão ser executados tratamentos de forma que não comprometam a resistência do piso.
4
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
Execução: Para garantir a aderência do novo revestimento ao substrato (criação de um perfil de ancoragem para receber a primeira camada), a superfície terá preparação mecânica polimento superficial com vídeas diamantadas para remover a camada de nata superficial deve-se desbastá-la uniformemente, em pequena profundidade, deixando-a lisa, mediante o polimento a úmido e lixamento a seco. Após a preparação mecânica, proceder-se-á a eliminação do material pulverulento e quaisquer contaminações com varrição, aspiração de pó, e /ou com a saturação do concreto com água limpa em abundância.
5.0-	APLICAÇÃO DE POLíMERO PARA A RETENÇÃO LíQUlDA NO PISO
É recomendável sempre efetuar a medição prévia da umidade superficial adotandose o procedimento descrito na ASTM D 4263/83 ou ainda utilizando um equipamento medidor de umidade superficial adequado e calibrado, liberando a aplicação do RAD somente quando a umidade superficial for inferior a 5%. Para situações em que este índice não puder ser obtido, também existem primers e revestimentos dispersos em água ou mesmo híbridos à base de cimento Portland e polímeros que são compatíveis com substrato úmido e podem ser empregados como camada intermediária permitindo a aplicação do RAD imediatamente após a polimerização desta camada. A exemplo produtos da VIAPOL ou DENVER como DENVERCOAT EPÓXI.
6.0-	REVESTIMENTO DE ALTO DESEMPENHO (RAI))
A aplicação dos revestimentos de alto desempenho será executada por profissionais de comprovada competência e de acordo com a norma ABNT 14050/1998 e as demais referências normativas nacionais relacionadas ao tema. Por se tratar de trabalhos com produtos químicos, as recomendações dos fabricantes deverão ser rigorosamente observadas para evitar danos à saúde de quem os manusear e à natureza.
Estas especificações levam em consideração as condições de tráfego, abrasão, acabamento superficial, assepsia e segurança viária, de acordo com as normas NBR 14050 —
Sistema de revestimentos de alto desempenho, à base de resina de poliuretano cimentícia e agregados minerais — execução e avaliação do desempenho — procedimento; espaços e equipamentos urbanos.
O substrato deverá ser preparado para garantir o desempenho do RDA com a regularização da superfície deteriorada com resistência ao arranque medida em ensaio no local de execução dos serviços. O concreto deverá apresentar-se íntegro dentro da faixa de umidade superficial especificada em norma. A superfície deverá estar limpa e livre de pó, nata de cimento, contaminações com óleo, graxas, pinturas anteriores, produtos de cura química ou selantes incompatíveis com o RAD.
Os serviços incluem todo o fornecimento dos revestimentos indicados, de toda a mão de obra qualificada necessária e sua consequente aplicação, assim como o fornecimento de todos os materiais que se façam necessários.
5
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
6.1- Revestimento Multicamadas (Multilayer)- ( 3mm )
Características: Consiste em Primer Epóxi Componente A e Primer Epóxi Componente B, e com acabamento em epóxi 100% sólido isento de solventes e aspecto final em casca de laranja, na cor cinza platina , responsável por fazer a ligação química e adesividade entre o concreto e a camada da próxima etapa, seja pintura, argamassado, multilayer etc.
Referência: polipox multilayer, polipiso multilayer epóxi/PU, Delta pisos multilayer e
etc.
É aplicado sobre o concreto limpo e seco, penetrando em sua porosidade por isto tem grande poder de penetração além de ter excelente performance sobre substratos de concreto.
Na ilustração abaixo podemos ver a base de concreto e em seguida o Primer representado em amarelo.

O Primer preenche as imperfeições do piso e após a aspersão o quartzo faz o enchimento formando uma estrutura rígida, nivelando o piso.
Será aplicada em camadas de 2 mm de espessura até espessura final de 3mm. O piso poderá ser exposto a cargas normais depois de 12 a 24 horas.
6.1.1. Camadas de composição do revestimento multicamadas (multilayer) (3 mm)
A partir do substrato, que abrangerá toda superfície do piso, deverão ser acrescidas 2(duas) camadas para a composição deste tipo de piso monolítico.
6.1.2. Execução do Piso Multicamadas (Multilayer)
6
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
1 a Camada: O primer é aplicado sobre o concreto limpo e seco. O primer além de penetrar no concreto, parte fica retido na imperfeição do piso. Imediatamente à sua aplicação, deve-se aspergir o quartzo, normalmente o de malha 50.
Este quartzo ao encontrar as imperfeições do piso, já preenchido com o primer, irão se acomodar nos mesmos. Esta mistura, Primer Epóxi + quartzo M-50 forma uma estrutura altamente rígida.
No resto da superfície, parte deste quartzo irá aderir a esta base e parte não. Após 24h usa-se uma lixadeira para nivelar a superfície. O quartzo que ficou excedente e que não aderiu ao substrato serve também como abrasivo para o lixamento. Após lixar, varrer todo o quartzo excedente. Pronto está formado a primeira camada e 90 % de toda a deformação do piso já foi conseguida nivelar com esta operação.
6.1.2.2. Aplicação das camadas de revestimento até atingir a espessura necessária antes da camada de acabamento final
2a Camada: Repete-se a operação anterior. Aplica-se novamente o primer e a aspersão de quartzo. Após 24h lixar e varrer o excesso de quartzo.
É necessário repetir o processo por pelo menos duas camadas, por isso o nome Multicamadas ou Multilayer.
6.1.2.3. Aplicação de camada de acabamento final
O acabamento em tinta epóxi de alta espessura 100% sólidos complementa o revestimento proporcionando a este um aspecto brilhante e alta assepsia, de forma que o aspecto final seja em forma de casca de laranja, na cor cinza platina ou similar.
O modo de aplicação deverá seguir a ficha técnica fornecida pelo fabricante.
7
JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO

6.1.2.4. Rodapé
O piso receberá acabamento nos rodapés existentes junto às paredes e pilares, com altura variando de até 5 cm do galpão A ( mezanino e marcenaria).
O rodapé deverá ter um acabamento uniforme e contínuo, isento de depressões, empolamentos e bolhas, na cor do piso.
Os rodapés são executados em argamassa epóxi, composta por resina agregada a quartzos minerais de granulometria selecionada, moldados na forma curva. Este produto possui acabamento em pintura epóxi de alta espessura, eliminando assim os cantos vivos (900 ) da	área	integrando	de	forma	contínua	piso	parede.
Os Rodapés arredondados facilitam a limpeza nas extremidades do ambiente, evitando o acúmulo de impurezas e similares. Pode ser executado com altura entre 5 e 10cm, de acordo com a necessidade do cliente.
O acabamento deverá ser efetuado com o máximo de cuidado e qualidade.

JUSTIÇA FEDERAL
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO RIO DE JANEIRO
7.0-	CARACTERíSlTCAS TÉCNICAS FINAL DO PISO
O piso epóxi a ser aplicado deverá apresentar em sua finalização as seguintes características técnicas mínimas e físicas abaixo:
1. Aspecto superficial monolítico uniforme, com aspecto final casca de laranja, na cor cinza platina ou cor similar.
2. Isento de fissuras e rachaduras
3. Isento de bolhas oriundas da exsudação do piso ou não espera da secagem em termos de tempo
4. Isento de falhas e /ou marcas
Isento de desplacamento do acabamento final de superfície
f) Espessura mínima final de 4,00mm podendo a ser comprovada pela fiscalização uma amostra in loco.
9